印花硅胶LT-9703

产品特性：

9703是一支高弹性的半亮光产品，能够与色膏配合使用，不需要罩面就能具有一定的光泽度，可以用于泳装布或是高弹布植绒。

操作方法：

9703                      100

9600 Catalyst 催化剂	       2.5-3

- 硅胶植绒前需要打底，先用打底浆9600打底一层，烘干固化，根据面料绒毛程度也可以进行压毛平整处理，上面印刷植绒浆9707一层到两层，可以进行静电植绒或是压烫转移植绒，转移植绒可以在台板上用熨斗直接熨压。

- 9703增稠后可以打底防升华，或加入20%-30%白色色膏打底做深色遮盖。

- 可以与金银片配合使用，建议使用40目网板。

- 建议尝试采用较高固化温度，然后尝试着降低固化温度或者提高固化时间来得到最优配置。建议150oC下固化1分钟，如温度较低，则需较长时间，最低温度不应低于120oC。

- 某些产品，如胺，硫磺和锡的混合物可能会抑制固化，结果会造成不完全固化，涂层粘手，印花材料印避免被这些产品污染。

- 网板可以用碳氢化合物溶剂清除，极性溶剂，如酮类或酒精不适用。

产品包装：

LT-9703    16kg/桶

催化剂      0.9kg/瓶

储存方法：

50oC以下密封保存。

注意事项：

本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的，仅供参考和指导之用，请在使用前充分做好小样试验，本公司不承担由此带来的质量及专利纠纷。