特殊高分子柔软剂

NO.38

## LTR-2830

用途：

纺织品专用加工柔软剂

性状：

组      成 ：        特殊高分子聚合物

外      观 ：        淡兰色透明溶液

比         重  ：         1.00～1.02

PH值：        6.7

离 子 性：       非离子

稀释剂 ：        水

安定性 ：        安定

特性：

LTR－2830是一种特殊高分子聚合物的纺织加工柔软剂，对各种棉、羊毛、腈纶、涤纶及其混纺制品能提供优异的柔软度，乳液极安定，与其他纺织柔软剂相比较，LTR－2830具有下列特点：

- 优异的柔软和有毛绒感觉

- 不漂油，不粘埚

- 相容性好，使用PH值范围宽

- 修色方便

LTR－2830可以单独使用也可以和某些有机柔软剂并用以调整织物的手感。

用量：

其用量可视纺织品的需要和特性作适当的调整，一般用量为

浸染：1～5％o.w.f.

轧染：20～30g/l

温度：50°C以下

注意：

本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的，仅供参考和指导之用，请在使用前充分做好小样试验，本公司不承担由此带来的质量及专利纠纷。